目  录

2

见证单位见证人员授权书

3

取（送）样人员授权书

4

见证取样资料包含内容及说明

5

建科建筑产品检测公司试验取样委托、取报告须知

10

检 测 委 托 协 议 书

11

检 测 委 托 协 议 书(钢筋原材)

12

检 测 委 托 协 议 书（配合比）

13

现 场 检 测 委 托 协 议 书

14

建筑外门窗检测委托协议

15

委托单填写样本

15

1、砼抗压

15

2、砂浆试块

15

3、水泥

15

4、石

15

5、砂

15

6、土

15

7、土工击实

15

8、砼抗渗

16

9、钢材原材

16

10、焊接

16

11、机械连接

16

12、蒸压砌块

16

13、防水卷材

16

14、粉煤灰砖

17

15、多孔砖

17

16、砼砖

17

17、砼多孔砖

17

18、蒸压灰砂砖

17

19、陶瓷地砖

17

20、红砖抗压

17

21、涂料

17

22、钢材型材

18

23、冷轧带肋

18

24、掺合料

18

25、粉煤灰

18

26、钢绞线

18

27、石材

19

28、锚具

19

29、门窗

19

30、外加剂

20

31、外墙砖粘结力

20

32、结构验收

20

33、现场拉拔

20

34、结构性能

20

35、回弹

20

36、屋面渗漏




	见证单位见证人员授权书

	   河南省建科建筑产品检测有限公司   ： 
        现委托如下人员为我公司承建的                                       工程的见证人员：



	姓   名
	性   别
	上岗证编号
	联系方式

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	见证单位地址
	

	法人代表姓名
	
	联系电话
	

	委托单位：（公章）

年        月       日        


	取（送）样人员授权书

	   河南省建科建筑产品检测有限公司   ： 
        现委托如下人员为我公司承建的                                       工程的取（送）样人员：



	姓   名
	性   别
	上岗证编号
	联系方式

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	委托单位：（公章）

年        月       日        


见证取样资料包含内容及说明

包含内容：

见证人上岗证复印件、身份证复印件各一张

送取样人上岗证复印件、身份证复印件各一张

见证人授权书、送取样人授权书各一张

说明：

见证人授权书需盖监理单位公章或项目章

送取样人授权书需盖委托单位公章或项目章

见证人、送取样人需持证上岗证书在有效期内（河南省建设人才教育信息网http://www.hncen.net）

建科建筑产品检测公司试验取样委托、取报告须知

	序号
	样品名称
	常规试验项目
	代表批量
	最少样品数量
	取样方法
	取报告时间（天）

	1
	水泥（P.O、P.S、P.P、P.F、P.C）
	标稠、凝时、安定性强度
	3天强度
	200t(袋)/

500t(散)
	12kg
	20袋/

3罐
	4

	
	
	
	28天强度
	
	
	
	30

	2
	粉煤灰

（分两种）
	细度、需水量比、含水量、安定性、

活性指数
	200t
	5kg
	10个不同部位
	30

	3
	钢材
	热轧光圆、带肋钢筋
	拉伸、冷弯
	60t/批
	5长2短
	2盘端部50cm后截55cm/30cm
	2

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	冷轧带肋钢筋
	
	
	1长2短
	
	

	6
	钢绞线
	抗拉强度、伸长率
	60t
	3根
	70-80cm
	

	7
	焊接
	闪光对焊
	拉伸、冷弯
	300头/层、批
	3长3短
	60cm/30cm
	

	8
	
	电弧焊、电渣压力焊
	拉伸
	
	3长
	60cm
	

	9
	
	机械连接
	拉伸
	500头/批
	3长
	
	

	10
	混凝土试块
	抗压强度
	100 m3或每层
	3块
	第3盘结束前30min
	到期＋2

	11
	混凝土试块
	抗渗
	500 m3
	6块
	＜3组
	到期＋10

	
	
	
	
	
	＞3组
	商定时间

	12
	砂浆试块
	抗压强度
	250 m3或每层
	3块
	同一次拌制
	到期＋2

	13
	砂
	筛分析、含泥量.泥块含量/石粉含量
	400m3
	15㎏
	均匀8份混合
	4

	14
	石
	筛分析、含泥量、泥块含量.压碎指标
	
	40㎏
	5个部位均匀15份混合
	

	15
	砌墙砖
	普通砖/多孔砖
	抗压强度
	3.5-15万
	15块
	从外观合格的样品中挑选
	6

	16
	
	粉煤灰砖
	抗压强度

抗折强度
	10万
	20块
	
	

	17
	
	蒸压灰砂砖
	
	10万
	15块
	
	

	18
	
	砼加气块
	抗压强度、体积密度
	1万
	24块
	厂家提供
	

	19
	瓷砖
	干压陶瓷砖
	吸水率、破坏强度、断裂模数、抗热震性、抗冻性（可选）
	5000 m2
	25块
	随机
	4

	20
	防水
	高分子防水片材
	拉伸强度.扯断伸长率.不透水性.低温柔性
	5000-8000 m2
	2块各1m
	端部250cm处截
	4

	21
	
	弹、塑性卷材
	拉力、耐热度、不透水、柔度
	10 000 m2
	
	
	

	22
	
	遇水膨胀橡胶
	拉伸强度.扯断伸长率.体积膨胀倍率.低温试验.高温流淌性
	
	
	
	

	23
	
	聚氨酯防水涂料
	低温弯折.拉伸强度.不透水性.断裂伸长率
	15t
	
	按组分配套
	12

	24
	
	水泥基渗透结晶防水材料
	安定性.凝结时间.抗折强度.抗压强度.抗渗压力.渗透压力比
	50t
	防水涂料取样10kg，防水剂取样量大于0.2t水泥所需掺加量。
	从10个不同部位随机取样
	65

	25
	土
	干密度.含水率、击实
	
	100-400m2/组（1组2点）
	2/3深度
	4

	26
	混凝土、砂浆配合比
	配合比
	
	同水泥、砂石
	
	30

抗渗砼+3天 

	27
	大理石、花岗石
	压缩强度.体积密度.吸水率
	同类别
	15块
	50*50石块
	4

	28
	外加剂
	减水率.含气量.凝结时间差.抗压强度比
	50t
	1kg
	随机
	30

	29
	锚具、夹片
	洛氏硬度
	同类别
	5个
	随机
	3

	30
	电线
	结构尺寸.导体直流电阻.电压试验.绝缘电阻.不延燃性能.绝缘和护套机械性能（可选项目）
	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。
	每批抽取包装完好、卷绕整齐的样品。批抽取包装完好、卷绕整齐的样品一卷。长度至少60米。
	备注：委托时应明确产品名称、产地、品牌、型号、额定电压、线芯数、线芯类别面积等，尽可能提供出厂合格证。
	10

	31
	电力电缆
	结构尺寸.导体直流电阻. 绝缘和护套机械性能（可选项目）
	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。
	每批抽取包装完好、卷绕整齐的样品。批抽取包装完好、卷绕整齐的样品一卷。长度至少60米。
	备注：委托时应明确产品名称、产地、品牌、型号、额定电压、线芯数、线芯类别面积等，尽可能提供出厂合格证。
	10

	32
	植筋及锚杆、外墙砖拉拔
	
	
	
	
	3

	33
	开关
	外观标识.电气间隙.耐非正常热和耐热.通断能力（可

选）.正常操作（可选）
	
	
	3个
	7

	34
	PVC-U管材
	平均外径.最小壁厚.维卡软化点.落锤冲击
	同一批原料、配方、工艺条件连续生产同规格管材，每30t为一批；6天产量不足30t，以6天产量计。
	1m*3根
	7

	35
	PVC-U弯头
	壁厚.烘箱试验.跌落试验
	同一批原料、配方、工艺条件连续生产同规格管件，每2000件为一批。一次交付可由一批或多批组成，交付时说明批号，同一交付批号产品为一个交付检验批。
	3个
	7

	36
	插座
	外观标识.尺寸.插拔力.电气间隙.耐热和耐燃性.分断容量（可选）.正常操作（可选）
	
	3个
	7

	37
	漏电保护器
	剩余动作电流.动作时间.耐非正常热和耐热.试验按钮.标识
	
	3个
	7

	38
	阀门
	壳体强度.密封.上密封
	
	3个
	5

	注意
	1：混凝土、砂浆建议配合比必须等水泥3天报告出来后方可出，水泥3个月内有效。


建筑节能检测报告时限
	序号
	产品
名称
	检验项目
	送样数量和代表批量
	取报告参考时间

	1
	模塑版
（EPS板）
	表观密度
	送样数量：样品总面积不少于3㎡；（新生产的EPS板，陈化28天后方可做试验）
（1200mm×600mm）3块
	5天

	
	
	压缩强度
	
	

	
	
	导热系数
	
	

	
	
	尺寸稳定性
	
	5天

	
	
	水蒸气透过系数
	
	10天

	
	
	吸水率
	
	6天

	
	
	熔结性
	
	3天

	
	
	燃烧性能
	氧指数
	
	3天

	
	
	
	燃烧等级（B2级）
	
	

	
	
	
	燃烧等级（B1级）
	
	

	
	
	垂直于板面方向抗拉强度
	
	3天

	2
	挤塑板
（XPS板）
	表观密度（用于屋面）
	送样数量：样品总面积不少于3㎡；（新生产的XPS板，导热系数和热阻陈化90天后方可做试验，其他物理机械性能陈化45天后试验）
	5天

	
	
	压缩强度
	
	

	
	
	导热系数
	
	

	
	
	尺寸稳定性
	
	5天

	
	
	热阻
	
	4天

	
	
	吸水率
	
	6天

	
	
	透湿系数
	
	10天

	
	
	燃烧性能（B2级）
	
	3天

	3
	胶粘剂
	拉伸粘接强度（与水泥砂浆）
	原强度
	样品数量5㎏（附说明书一份）；
	15天

	
	
	
	耐水
	
	

	
	
	拉伸粘接强度（与聚苯板）
	原强度
	
	

	
	
	
	耐水
	
	

	
	
	可操作时间
	
	

	4
	抹面
胶浆
	拉伸粘接强度（与聚苯板）
	原强度
	样品数量5㎏（附说明书一份）；
	15天

	
	
	
	耐水
	
	

	
	
	
	耐冻融循环10次
	
	30天（全项）

	
	
	柔韧性（压折比）
	
	

	
	
	可操作时间
	
	

	
	
	抹面层不透水性
	
	

	5
	耐碱网格布
	单位面积质量
	送样数量3㎡；
	5天

	
	
	耐碱断裂强力（断裂强力）
	
	

	
	
	耐碱断裂强力保留率
	
	

	
	
	断裂应变（断裂伸长率）
	
	

	6
	抗裂剂
	不挥发物含量
	样品数量5㎏；
	3天

	
	
	贮存稳定性
	
	6个月

	
	
	拉伸粘结强度
	
	37天

	
	
	浸水拉伸粘结强度
	
	

	
	
	压折比
	
	

	
	
	可使用时间
	
	

	
	抗裂
砂浆
	
	
	

	
	
	拉伸粘结强度
	
	37天

	
	
	浸水拉伸粘结强度
	
	

	
	
	压折比
	
	

	
	
	可使用时间
	
	

	7
	面砖粘结砂浆
	拉伸粘结强度
	样品数量5㎏；
	23天

	
	
	压折比
	
	

	
	
	压剪粘接强度
	原强度
	
	

	
	
	
	耐温7d
	
	

	
	
	压剪粘接强度
	耐水7d
	
	

	
	
	
	耐冻融循环10次
	
	

	
	
	线性收缩率
	
	

	8
	镀锌电焊网
	丝径
	样品数量：2㎡；
	4天

	
	
	网孔偏差
	
	

	
	
	焊点抗拉力
	
	

	
	
	弧形边弦高
	
	

	
	
	纬斜
	
	

	
	
	断丝脱焊
	
	

	
	
	网面质量
	
	

	
	
	外观
	
	

	
	
	镀锌层质量
	
	

	
	
	网边露头长
	
	

	9
	锚栓
	单个锚栓抗拔承载力标准值
	不少于10个
	5天

	10
	建筑
门窗
	门窗三性
	同一规格3樘；中空玻璃露点：510mm×360mm15块；
	8天

	
	
	玻璃中空露点
	
	


建科建筑产品检测公司环检试验取样委托、取报告须知

	序号
	样品名称
	常规试验项目
	代表批量
	最少样品数量
	取样方法
	取报告时间（天）

	1
	放射性
	砂、石子、水泥、加气块、混凝土、砖、花岗岩、瓷质砖、磷石膏制品
	4kg/组
	2kg/组
	送样
	2天/楼

	2
	土壤氡
	土壤氡
	/
	16个点
	现场
	检测完2天

	3
	空气五项
	氨、甲醛、苯、TVOC、氡
	/
	/
	现场
	检测完5个点/天


注：
1、以到样时间起计检测时限的检测项目，在下午3时半（夏季为4时）之后到样的，检测时限顺延一天；取报告时间，送样当天时间不算；
2、委托到样时间和检测时限在周六、周日的，到样时间或检测时限顺延至周一，在节假日的顺延至节假日后的第一个工作日；
3、若因检测工作量突然增加，无法在上述规定时限内完成检测任务，可以向各检测项目相应的审核人员申请延长工作时限，经批准后可适当延长检测工作时限；
4、  顾客要求的完成时限较上表提前，只要提前后的检验时限满足该检验项目相关的技术标准规范所规定的检测历时要求，则公司应尽量予以满足。

河 南 省 建 科 建 筑 产 品 检 测 有 限 公 司

检 测 委 托 协 议 书

	委托编号：                                 工程编码 ：                                     监督号：
	

	工程名称
	
	样品来源
	□ 委托单位送检  □ 见证送检  □ 其它：

	委托单位
	
	见证单位
	
	     第 一 联                 公 司 留 存

	建设单位
	
	见证员签名
	
	（送）样员签名
	
	

	材料名称、规格型号
	工 程 部 位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据
	试验编号
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	见证员法律责任：
本人对该委托检验试样的真实性、代表性负责，如有假，本人愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

联系电话：
	取（送）样员法律责任：
本人对该委托检验试样的真实性、代表性负责，如有假，本人愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

联系电话：
	

	样品状态
	□ 符合标准要求       □ 不符合标准要求
	样品处理意见
	□ 退样     □ 不退样
	

	备注
	
	


收样人员：                                                               委托日期：                     年              月            日

说明：1、请取/送样人按要求填写或选择（在□内打“√”），书写要清楚，取/送样人对填写内容负责，样品制备应符合相关标准要求，并按规定支付费用。

2、检测结果以书面报告为准。

地址：郑州市航海东路291号（与城东南路交叉口西南）         邮编：450009      咨询电话：0371—66819757（委托咨询）   63352053（现场预约）
	河 南 省 建 科 建 筑 产 品 检 测 有 限 公 司
	第一联公司留存

	检 测 委 托 协 议 书(钢筋原材)
	

	委托编号：                                                                                              
	工程编码 ：
	
	
	监督号：
	
	
	
	

	工程名称
	　
	样品来源
	□ 委托单位送检  □ 见证送检  □ 其它：
	

	委托单位
	　
	见证单位
	 
	

	建设单位
	　
	见证员签名
	 
	取/送样员签名
	 
	

	材料名称、规格型号
	工 程 部 位
	代表批量
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据
	试验编号
	

	　
	 
	t
	 
	 屈服强度
	 热轧光圆钢筋
	 
	

	　
	　
	t
	 
	 极限强度
	□ GB1499.1-2008
	 
	

	　
	　
	t
	 
	 重量偏差
	 
	 
	

	　
	　
	t
	  
	 冷 弯
	 热轧螺纹钢筋
	 
	

	　
	　
	t
	　
	 
	□ GB1499.2-2007
	　
	

	　
	　
	t
	 
	 
	 
	 
	

	见证员法律责任：本人对该委托检验试样的真实性、代表性负责，如有假，本人愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。联系电话：
	取（送）样员法律责任：本人对该委托检验试样的真实性、代表性负责，如有假，本人愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。联系电话：
	

	样品状态
	□ 符合标准要求            □ 不符合标准要求
	样品处理意见
	□ 退样     □ 不退样
	

	备注
	 
	

	委托员：                                                                                             
	　
	委托日期
	　
	年
	　
	月
	
	日
	

	说明：1、请委托人按要求填写或选择（在□内打“√”），书写要清楚，委托人对填写内容负责，样品制备应符合相关标准要求，并按规定支付费用。   
     2、检测结果以书面报告为准。
	

	地址：郑州市航海东路291号（与城东南路交叉口西南）   邮编：450009      咨询电话：0371—66819757（委托咨询）   63352053（现场预约）
	


	河 南 省 建 科 建 筑 产 品 检 测 有 限 公 司
	

	检 测 委 托 协 议 书（配合比）
	

	委托编号：                                                                                              
	
	
	工程编码 ：
	
	
	监督号：
	
	
	
	
	

	工程名称
	　
	样品来源
	□ 委托单位送检  □ 见证送检  □ 其它：
	

	委托单位
	　
	取/送样员签名
	　
	见证员签名
	　
	

	建设单位
	　
	设计依据
	□JGJ55-2011             □JGJ/T98-2010
	

	试验编号
	特殊性能
	强度
	工程部位
	原材料
	　
	品种规格强度等级
	生产厂家
	

	　
	 
	 
	 
	
	水泥
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	砂
	 
	 
	

	　
	　
	 
	 
	
	石
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	外加剂
	 
	 
	掺量
	　
	

	　
	　
	 
	 
	
	外加剂
	　
	　
	掺量
	　
	

	
	
	
	
	
	掺合料
	 
	 
	掺量
	　
	

	 
	 
	 
	 
	
	掺合料
	 
	 
	掺量
	　
	

	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	样品状态
	□ 符合标准要求   □ 不符合标准要求
	
	样品处理意见
	□ 退样                □ 不退样
	

	备注
	 
	

	委托员：                                                                                             
	　
	
	　
	
	委托日期
	
	年
	　
	月
	
	日
	

	说明：1、请委托人按要求填写或选择（在□内打“√”），书写要清楚，委托人对填写内容负责，样品制备应符合相关标准要求，并按规定支付费用。    
       2、检测结果以书面报告为准。
	

	地址：郑州市航海东路291号（与城东南路交叉口西南）   邮编：450009      咨询电话：0371—66819757（委托咨询）   63352053（现场预约）
	


河 南 省 建 科 建 筑 产 品 检 测 有 限 公 司

现 场 检 测 委 托 协 议 书

	委托编号
	
	检验性质
	□ 委托检验  □ 见证检验  □ 抽样检验  □ 其他：

	建设单位
	
	设计单位
	

	委托单位
	
	施工单位
	

	工程名称
	
	监理单位
	

	检测项目
	工  程  部  位
	代表批量 
	检  验  依  据
	试 验 编 号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	  
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备  注
	为保证有效的进行检验工作，委托单位应当向本公司提供下列工作条件和协作事项：

1.提供施工图纸等相关资料；

2.提供通电、梯子等工具，凿除影响检测工作的装饰层。

	我单位保证对所提供相关资料的真实性负责，且愿提供一切必须的合作，并支付所需的检验费用。

委托单位代表（签字）：

                                                                        年    月    日

	检 测 方 
	
	日 期
	年       月      日


地址：郑州市航海东路291号（与城东南路交叉口西南）                邮编：450009                  咨询电话：0371—66819757
	河 南 省 建 科 建 筑 产 品 检 测 有 限 公 司

建筑外门窗检测委托协议

	工程编号：                                                  试验编号：                                  

	工程名称
	　
	检验类别　
	
	附样品简图：                                   

	委托单位
	　
	委托人　
	
	　

	监理单位
	　
	联系电话　
	
	

	见证人
	　
	样品状况　
	
	

	工程地址
	　
	样品数量　
	
	

	样品名称
	　
	主材产地,品牌　
	
	

	规格型号
	（宽*高mm)
	镶嵌方法　
	
	玻璃品种
	　

	开启方式
	　
	玻璃密封材料
	
	玻璃厚度
	　

	系列、钢厚
	　
	框扇密封材料
	
	五金配件  
	　

	生产厂家
	　
	送样日期　
	
	收样人
	　

	检验项目
	抗风压性能（    ）、气密性能（    ）、水密性能（    ）、节能——气密性能（   ）

	检验依据
	GB/T7106-2008(     )        JG/T211-2007(     )

	设计要求
	抗风压性能（    级）、 气密性能（    级）、 水密性能（    级）

	说明：1、表内内容应由委托方认真填写。 

     2、本单位经办人对来样样品的状态、资料的完整性和检验依据予以确认，并填写清楚。

     3、工程按本单位规定统一编号。  

     4、委托方签字视为委托书内容的确认，存根应妥善保存以备检查。

	地址：郑州市航海东路291号（与城东路交叉口西南）                邮编：450009              电话： 0371-66819757  


委托单填写样本

1、砼抗压

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	  C20  100*100*100
	基础
	2011.7.2    1组
	
	f28抗压
	GB/T50081-2002

	C35  150*150*150
	一层梁板柱.楼梯
	2011.6.3    1组
	
	f60 同抗压
	GB/T50081-2002


2、砂浆试块

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	 M5 H  70.7*70.7*70.7
	一层砌体
	2011.6.20   1组
	
	f28抗压
	JGJ/T70-2009


3、水泥

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	水泥 PC 32.5
	垫层
	200t（袋）   1组
	中国长城铝业公司水泥厂0348
	水.安.强.凝
	GB175-2007


4、石

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	碎石 5～20mm
	主体
	400m2       1组
	密县
	含泥量.泥块含量.压碎指标.筛分析
	JGJ/T52-2006


5、砂

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	天然砂 中砂 
	基础.主体
	400m2  1组
	方城
	含泥量.泥块含量.筛分析
	JGJ/T52-2006

	机制砂 中砂
	基础.主体
	400m2  1组
	密县
	含泥量.泥块含量..筛分析.石粉含量
	JGJ/T52-2006


6、土

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	三七灰土  V=100
	******
	1～3层 
	每层3点
	密.含
	GB/T50123-1999

	原土 V=100
	******
	-1.5m     
	6个点
	密.含
	GB/T50123-1999

	4：6砂石150的试模
	******
	10点
	
	密.含
	GB/T50123-1999


7、土工击实

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	素土击实
	基础回填
	1组
	压实系数≥0.97
	轻型击实
	GB/T50123-1999

	二八灰土击实
	基础回填
	1组
	压实系数≥0.93
	轻型击实
	GB/T50123-1999

	3：7砂石击实
	基础回填
	1组
	压实系数≥0.95
	重型击实
	GB/T50123-1999


8、砼抗渗

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	C30P6   175*185*150
	地下室底板
	2011.7.6   1组
	
	渗透
	JGJ/T193-2009


9、钢材原材

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	原材 HRB 400 φ22
	******
	60t    1组
	邯郸  340128
	力学性能、重量偏差
	GB1499.2-2007

	HRB 335 φ20
	******
	60t    1组
	济钢  L538418
	力学性能、重量偏差
	GB1499.2-2007

	     HPB 300 φ8
	******
	60t    1组
	安阳  B42903
	力学性能、重量偏差
	GB1499.1-2008


10、焊接

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	闪光对焊 HRB335φ25
	******
	300点    1组
	焊工：谭清海
	力学性能
	JGJ18-2012

	电渣焊 HRB400φ14
	******
	300点    1组
	焊工：谭清海
	力学性能
	JGJ18-2012

	单面帮条焊HRB335φ20
	******
	300点    1组
	焊工：谭清海
	力学性能
	JGJ18-2012

	闪光对焊 HRB335φ25
	工艺检验
	1组
	焊工：谭清海
	力学性能
	JGJ18-2012


11、机械连接

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	直螺纹连接  I级接头
	
	
	
	
	

	HRB335 20
	******
	500个     1组
	连接人：吕志强
	力学性能
	JGJ107-2010

	直螺纹连接  I级接头
	
	
	
	
	

	HRB335 20
	工艺检验
	1组
	连接人：吕志强
	力学性能
	JGJ107-2010


12、蒸压砌块

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	蒸压砌块 A3.5B06
	*****
	1万块      1组
	*****厂
	抗压强度 密度
	GB11968-2006

	600*250*200
	
	
	
	
	


13、防水卷材

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	SBS I PY PE PE4
	******
	10 000 m2
	山东京九防水
	耐热.低温.拉力.不透水
	GB18242-2008

	遇水膨胀橡胶 PN-150
	******
	100m
	*****防水
	
	GB 18173.3-2002

	30mm*20mm
	
	
	
	
	

	复合片树脂类FS2
	******
	5000m2
	*****防水
	耐热.低温.拉力.不透水
	GB 18173.1-2012

	20 000*1000*1.2
	
	
	
	
	

	止水带B 12000*380*8
	******
	
	*****防水
	拉伸强度 扯断伸长率 撕裂强度 脆性温度
	GB 18173.2-2002


14、粉煤灰砖

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	粉煤灰砖   MU10
	
	
	
	
	JC239-2001

	240*115*53
	******
	10万块    1组
	*****厂
	抗压、抗折
	


15、多孔砖

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	烧结多孔砖  MU10
	
	
	
	
	GB13544-2000

	粘土砖 240*115*90
	*******
	15万块    1组
	*****厂
	抗压
	


16、砼砖

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	砼普通砖  MU10
	
	
	
	
	NY/T671-2003

	240*115*53
	*******
	15万块     1组
	*****厂
	抗压
	


17、砼多孔砖

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	混凝土多孔砖 MU10
	
	
	
	
	JC943-2004

	240*115*90
	*****
	15万块    1组
	*****厂
	抗压
	


18、蒸压灰砂砖

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	蒸压灰砂砖   MU15
	
	
	
	
	GB11945-1999

	240*115*53
	******
	10万块    1组
	*****厂
	抗压、抗折
	


19、陶瓷地砖

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	瓷质砖  1000*1000*10.5
	外墙装饰
	5000m2
	晋江远东陶瓷有限公司  信源牌
	吸水率 破坏强度断裂模数 抗热震性
	GB/T4100-2006


20、红砖抗压

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	烧结普通砖  MU10
	
	
	
	
	GB5101-2003

	粘土砖  240*115*53
	*****
	15万块    1组
	*****厂
	抗压
	


21、涂料

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	单组分聚氨脂涂料II型
	*****
	15t
	北京卓宝
	常规
	GB/T19250-2003

	水泥基防水涂料CCCW CI
	*****
	50t
	上海霞光
	常规
	GB18445-2001


22、钢材型材

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	钢板 Q235B -6
	钢梁
	60t      1组
	莱芜
	力学性能
	GB/T700-2006

	角钢 Q235A ∠50*5
	钢梁
	60t      1组
	莱芜
	力学性能
	GB/T700-2006

	槽钢 Q235A ［16a
	钢梁
	60t      1组
	莱芜
	力学性能
	GB/T700-2006

	工字钢 Q235B 工20a
	钢梁
	60t      1组
	莱芜
	力学性能
	GB/T700-2006

	Q345B H294*200*8*12
	钢梁
	60t      1组
	莱芜
	力学性能
	GB/T1591-94

	钢管 Q345B ф140*4
	钢梁
	60t      1组
	莱芜
	力学性能
	GB/T1591-94


23、冷轧带肋

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	冷轧带肋钢筋
	
	
	
	
	

	CRB550  7
	******
	60t     1组
	安钢 
	力学性能
	GB13788-2008


24、掺合料

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	矿渣粉FHK  S75级
	主体
	200t      1组
	新郑新星建材有限公司
	   常规
	GB/T18046-2008


25、粉煤灰

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	拌制砼和砂浆用粉煤灰
	
	
	
	
	

	F类 II级
	主体
	200t     1组
	新郑新星建材有限公司
	   常规
	GB/T1596-2005


26、钢绞线

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	预应力砼用钢绞线
	屋架梁
	1组   60t
	天津预应力线材厂  
	抗拉强度.
	GB/T5224-2003

	1*7-15.20-1860
	
	
	批号：12345
	伸长率
	


27、石材

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	花岗石  600*600*20
	  *****
	        1组
	山东济南
	常规
	GB/T18601-2001

	大理石  600*600*15
	  *****
	        1组
	山东济南
	常规
	GB/T19766-2005


28、瓷砖

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	600*600*10

瓷质砖 
	  *****
	     1组/5000平方米
	******陶瓷有限公司
	吸水率、破坏强度、断裂模数、抗热震性、抗冻性（可选）


	GB/T4100-2006


28、锚具

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	锚板 QMV15-2
	*****
	送样数量：3个
	柳州市***预应力公司
	洛氏硬度
	GB/T14370-2007

	     QMV15-3
	*****
	送样数量：2个
	锚板：HRC8～35
	
	

	夹片 QMJ15
	*****
	送样数量：5个
	夹片：HRA79～84
	
	


29、门窗

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	门窗 2200*2100
	外墙窗户
	玻璃：浮法中空 5+9+5
	推拉PVC塑钢
	常规
	JG/T140-2005

	
	
	封条：毛条
	镶嵌材料：密封胶条
	
	

	
	
	镶嵌方法：干法     五金件：月牙锁
	
	

	
	
	门窗厂家：江阴市青阳联盛塑钢厂
	
	


30、外加剂

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	砂浆外加剂 FN
	砌体
	50t
	河南克功
	常规
	JG/T164-2004

	抗裂防水剂HE-O
	基础.主体
	50t
	*******
	常规
	JC 474-2008

	泵送剂 JKP-1
	***
	50t
	郑州建科
	常规
	JC 473-2001

	膨胀剂 HEA
	***
	50t
	郑州建科
	常规
	JC 476-2001

	缓凝高效减水剂 FN-6
	*****
	50t
	河南克功
	常规
	GB 8076-2008

	砼防冻剂
	****
	50t
	*******
	常规
	JC475-2004


31、外墙砖粘结力

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	外墙砖粘结力200*200
	外墙
	1000m2
	带保温层  素水泥
	
	JGJ110-2008


32、结构验收

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	结构验收    回弹
	*******
	详见方案
	
	
	GB50204-2002

	          钢筋保护层
	
	
	
	
	JGJ/T23-2011 

	结构验收 钢筋保护层
	*******
	详见方案
	
	
	


33、现场拉拔

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	化学螺栓拉拔M12×160
	办公楼干挂石材腰线
	3000根
	基体砼：C30  钻孔直径：14mm
	拉拔力
	JGJ145-2004

	  
	锚固螺栓
	
	埋置深度：130mm设计值：16.3kN
	
	

	拉拔  HPB235φ6
	砌体锚拉筋
	3000根
	基体砼：C30  钻孔直径：8mm
	拉拔力
	JGJ145-2004

	
	
	
	埋置深度：60mm
	
	


34、结构性能

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	预空板 YKB4251
	主体
	1000块
	郑州东周预制构件有限公司
	常规
	GB50204-2002

	02YG201
	
	C35
	挤压成型       11.18
	
	


35、回弹

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	回弹
	
	C25   泵送砼
	设计单位：*********
	回弹
	JGJ/T23-2011

	基础承台C/9
	
	8.16
	建设单位：*********
	
	

	一层框架柱B/6
	
	9.4
	施工单位：*********
	
	

	一层顶板C-D/4-6
	
	9.4
	见证单位：*********
	
	

	回弹原因：结构验收
	
	
	
	
	


36、屋面渗漏

	材料名称、规格型号
	工程部位
	代表批量/成型日期
	产地、厂家
	检验项目
	检验依据

	屋面渗漏
	屋面
	***m2
	
	
	GB50207-2002


第一联








 存








档








